绥德县电动自行车电池产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

铅酸电池：每批次抽取样品2组（4块/组），其中1组为检验样品，另外1组为备用样品。

锂电池：每批次抽取样品4块，其中2块为检验样品，另外2块为备用样品。

2 检验依据

表1  执行标准为QB/T 2947.1-2008的铅酸电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 2947.1-2008 |
| 2 | 极性 | QB/T 2947.1-2008 |
| 3 | 外形尺寸 | QB/T 2947.1-2008 |
| 4 | 2h率额定容量 | QB/T 2947.1-2008 |
| 5 | 低温放电容量 | QB/T 2947.1-2008 |
| 6 | 大电流放电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 7 | 耐振动性能 | QB/T 2947.1-2008 |

表2  执行标准为GB/T 22199.1-2017的铅酸电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 22199.1-2017 |
| 2 | 极性 | GB/T 22199.1-2017 |
| 3 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 |
| 4 | 尺寸 | GB/T 22199.2-2017 |
| 5 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 |
| 6 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 |
| 7 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017 |
| 8 | 大电流放电特性 | GB/T 22199.1-2017 |
| 9 | 蓄电池结构 | GB/T 22199.1-2017 |
| 10 | 标志 | GB/T 22199.1-2017 |

表3  执行标准为T/ZJXDC 001-2021的铅酸电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池结构 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 2 | 外形尺寸 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 3 | 外观 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 4 | 2hr容量 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 5 | 大电流放电 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 6 | 不同温度下的容量 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 7 | 快速充电能力 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 8 | 耐振动能力 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 9 | 外部短路 | T/ZJXDC 001-2021 |

表4  执行标准为GB/T 36972-2018的锂电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | GB/T 36972-2018 |
| 2 | 极性标志 | GB/T 36972-2018 |
| 3 | 外观 | GB/T 36972-2018 |
| 4 | I2A放电 | GB/T 36972-2018 |
| 5 | 静电放电 | GB/T 17626.2-2006 |
| 6 | 放电过流保护 | GB/T 36972-2018 |
| 7 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 |
| 8 | 过放电保护 | GB/T 36972-2018 |
| 9 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

相关产品标准

QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》

GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第1部分：技术条件》

T/ZJXDC 001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》

GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。