2024年绥德县卫生纸、纸巾纸产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数骰子方法产生。

抽样数量详见表1。

表1  产品名称及抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫生纸(含卫生原纸) | 生产领域：从一批产品中，随机抽取2箱，从每箱中抽取3个独立包装样品，共6个，其中5个作为检验样品，1个作为备用样品。 实体店：随机抽取卫生纸5个独立包装样品，其中4个作为检验样品，1个作为备用样品。 |
| 2 | 本色生活用纸 | 生产领域：从一批产品中，随机抽取2箱，从每箱中抽取3个独立包装样品，共6个，其中5个作为检验样品，1个作为备用样品。 实体店：随机抽取卫生纸5个独立包装样品，其中4个作为检验样品，1个作为备用样品。 |
| 3 | 纸巾纸 | 生产领域：从一批产品中，随机抽取3箱，从每箱中抽取5个样品，共15个，其中12个作为检验样品，3个作为备份样品。 实体店：随机抽取纸巾纸15个独立包装样品，其中12个作为检验样品，3个作为备用样品。 |

2 检验依据

表2  卫生纸（含卫生原纸）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D65亮度 | GB/T 7974-2013 |
| 2 | 抗张指数 | GB/T 24328.3-2020 |
| 3 | 可迁移荧光性物质 | GB/T 27741-2011 |
| 4 | 灰分 | GB/T 742-2018 |
| 5 | 球形耐破度 | GB/T 24328.7-2020 |
| 6 | 掉粉率 | GB/T 20810-2018 附录B |
| 7 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 9 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 10 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| - 印花、染色的卫生纸和卫生原纸不考核D65亮度； - 2、卫生原纸不考核掉粉率。 |  |  |

表3  本色生活用纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮度 | GB/T 7974-2013 |
| 2 | 横向吸液高度 | GB/T 461.1-2002 |
| 3 | 抗张指数 | GB/T 12914-2008 |
| 4 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 12914-2008 GB/T 465.2-2008 |
| 5 | 柔软度 | GB/T 8942-2016 |
| 6 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 8 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 9 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |

表4  纸巾纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 2 | 可迁移性荧光增白剂 | GB/T 20808-2011 |
| 3 | 灰分 | GB/T 742-2018 |
| 4 | 横向吸液高度 | GB/T 461.1-2002 |
| 5 | 横向抗张指数 | GB/T 12914-2008 |
| 6 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 12914-2008 GB/T 465.2-2008 |
| 7 | 柔软度 | GB/T 8942-2016 |
| 8 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 10 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 11 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 12 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 13 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| - 印花、彩色和本色纸巾纸不考核亮度（白度）； - 2、纸餐巾不考核柔软度。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20808-2011 《纸巾纸》

QB/T 4509-2013 《本色生活纸》

GB/T 20810-2018 《卫生纸（含卫生原纸）》

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检” 及GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目不合格不复检。