2024年绥德县绝热用聚苯乙烯泡沫塑料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌法产生。

2 检验依据

表1  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T10801.1-2021 | GB/T6343-2009 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T10801.1-2021 | GB/T8813-2020 |
| 3 | 导热系数 | GB/T10801.1-2021 | GB/T10294-2008 |
| 4 | 氧指数 | GB/T10801.1-2021 | GB/T2406.2-2009 |
| 5 | 燃烧分级 | GB/T10801.1-2021 | GB8624-2012 |

表2  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料xps检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T10801.2-2018 | GB/T8813-2020 |
| 2 | 导热系数 | GB/T10801.2-2018 | GB/T10294-2008 |
| 3 | 燃烧分级 | GB/T10801.2-2018 | GB8624-2012 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》

GB/T10801.2-2018《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料xps》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。