2025年绥德县建筑材料（水泥、钢筋、防水卷材、建筑用金属面绝热夹芯板、陶瓷砖）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

砌筑水泥：每批次抽取的样品数量不得少于16kg，将样品均分为两份，每份至少8kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品；

通用硅酸盐水泥：每批次抽取的样品数量不得少于20kg，将样品均分为两份，每份至少10kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品；

钢筋：从5个整根钢筋各截取2.4米，并将截取的每根均分为2根1.2米，其中每根中的1根为检验样品，1根为备用样品，共5根*1.2米为检验样品，5根*1.2米为备用样品；

防水卷材：每批次抽取的样品数量6米，其中3米作为检验样品，另3米作为备用样品。

建筑用金属面绝热夹芯板：每批次抽取的样品4米×原宽度，其中2米×原宽度为检验样品，另2米×原宽度为备用样品；

陶瓷砖：块瓷砖表面积＜0.04m2，每批次抽取的样品数量34块，其中17块为检验样品，17块为备用样品；块瓷砖表面积≥0.04m2，每批次抽取的样品数量24块，其中12块为检验样品，12块为备用样品。

2 检验依据

表1 砌筑水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫（SO3） | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子（Cl-） | GB/T 176-2017 |
| 3 | 细度 | GB/T 1345-2005 |
| 4 | 沸煮法安定性 | GB/T 1346-2011 |
| 5 | 抗压强度（3d/7d） | GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 GB/T 3183-2017 |
| 6 | 抗折强度（3d/7d） | GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 GB/T 3183-2017 |

表2 通用硅酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烧失量 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 氯离子 | GB/T 176-2017 |
| 4 | 安定性（沸煮法） | GB/T 1346-2011 |
| 5 | 细度 | GB/T 8074-2008 GB/T 1345-2005 GB 175-2023 |
| 6 | 抗压强度（3d） | GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 GB 175-2023 |
| 7 | 抗折强度（3d） | GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 GB 175-2023 |

表3 热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内径允许偏差 | GB 1499.2-2024 |
| 2 | 实际重量与理论重量的偏差 | GB 1499.2-2024 |
| 3 | 下屈服强度 | GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024 |
| 4 | 抗拉强度 | GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024 |
| 5 | 断后伸长率 | GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024 |
| 6 | 弯曲性能 | GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024 |

表4 热轧光圆钢筋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直径允许偏差 | 1499.1-2024 |
| 2 | 钢筋实际重量与理论重量的允许偏差 | 1499.1-2024 |
| 3 | 下屈服强度 | GB 1499.1-2024 GB/T 28900-2022 |
| 4 | 抗拉强度 | GB 1499.1-2024 GB/T 28900-2022 |
| 5 | 弯曲试验 | GB 1499.1-2024 GB/T 28900-2022 |

表5 弹性体改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 GB 18242-2008 |
| 2 | 渗油性 | GB 18242-2008 |
| 3 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 GB 18242-2008 |
| 4 | 厚度 | GB/T 328.4-2007 GB 18242-2008 |
| 5 | 最大峰拉力 | GB/T 328.8-2007 GB 18242-2008 |
| 6 | 最大峰时延伸率 | GB/T 328.8-2007 GB 18242-2008 |

表6  建筑用金属面绝热夹芯板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板面 | GB/T 23932-2009 |
| 2 | 切口 | GB/T 23932-2009 |
| 3 | 芯板 | GB/T 23932-2009 |
| 4 | 剥离性能 | GB/T 23932-2009 |
| 5 | 芯材密度 | GB/T 23932-2009 GB/T 10801.1-2021 GB/T 10801.2-2018 GB/T 21558-2008 GB/T 11835-2016 GB/T 13350-2017 |
| 6 | 芯材导热系数 | GB/T 10294-2008 GB/T 23932-2009 GB/T 10801.1-2021 GB/T 10801.2-2018 GB/T 21558-2008 GB/T 11835-2016 GB/T 13350-2017 |

表7 陶瓷砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度允许偏差 | GB/T 3810.2-2016 GB/T 4100-2015 |
| 2 | 宽度允许偏差 | GB/T 3810.2-2016 GB/T 4100-2015 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 3810.3-2016 GB/T 4100-2015 |
| 4 | 破坏强度 | GB/T 3810.4-2016 GB/T 4100-2015 |
| 5 | 断裂模数 | GB/T 3810.4-2016 GB/T 4100-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3183-2017  砌筑水泥

GB 175-2023  通用硅酸盐水泥

GB 1499.2-2024  钢筋混凝土用钢 热轧带肋钢筋

GB 1499.1-2024  钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。