2025年绥德县化肥和农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

化肥：将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品；

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜：每批次抽取样品2卷，其中1卷作为检验样品，另1卷为备用样品；

农业用聚乙烯吹塑棚膜：随机抽取三卷薄膜，将抽取到的三卷薄膜去掉外层2米后，每卷取一块，长度4米（或面积不少于4㎡），共3块，其中2块为检验样品，1块为备用样品。

2 检验依据

表1  复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总氮含量 | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 有效磷含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 4 | 钾含量 | GB/T 8574-2024 |
| 5 | 氯离子含量 | GB/T 24890-2010 GB/T 15063-2020 |

表2 掺混肥料（BB 肥）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分 | GB/T 21633-2020 |
| 2 | 总氮含量 | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 有效磷含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 4 | 钾 | GB/T 8574-2024 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |

表3 有机无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分含量 | GB/T 18877-2020 |
| 2 | 总氮含量 | GB/T 17767.1-2008 GB/T 22923-2008 |
| 3 | 有效五氧化二磷含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 4 | 总氧化钾含量 | GB/T 17767.3-2010 |
| 5 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 |
| 6 | 氯离子含量 | GB/T 18877-2020 NY/T 1117-2010 GB/T 24890-2010 |

表4 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标称厚度 | GB 13735-2017 |
| 2 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 GB/T 6672-2001 |
| 3 | 宽度极限偏差 | GB 13735-2017 GB/T 6673-2001 |
| 4 | 外观 | GB 13735-2017 |
| 5 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 7 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 QB/T 1130-1991 |

表5  农业用聚乙烯吹塑棚膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度极限偏差 | GB/T 4455-2019 GB/T 6673-2001 |
| 2 | 厚度极限偏差 | GB/T 4455-2019 GB/T 6672-2001 |
| 3 | 厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019 GB/T 6672-2001 |
| 4 | 外观 | GB/T 4455-2019 |
| 5 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006 |
| 6 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006 |
| 7 | 直角撕裂强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019 QB/T 1130-1991 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB 肥）

GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。